ОБҐРУНТУВАННЯ технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, очікуваної вартості предмета закупівлі

| Пункт Кошторису замовника | Предмет закупівлі | Очікувана вартість предмета закупівлі згідно Річного плану закупівель, грн | Очікувана вартість предмета закупівлі згідно ОГОЛОШЕННЯ про проведення відкритих торгів | Номер пункту річного плану закупівель в електронній системі закупівель | Ідентифікатор закупівлі |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.03.1 (2021) | Сталь кругла, шестигранна, квадратна, арматура, код ДК 021:2015 - 14710000-1 - Залізо, свинець, цинк, олово та мідь | 1 174 276,00 грн з ПДВ | 978 563,33 грн без ПДВ | UA-P-2021-11-22-002055-b | UA-2021-11-25-005598-b |

Визначення потреби в закупівлі: для проведення ремонтно-будівельних робіт

Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі: Визначення очікуваної вартості предмета закупівлі обумовлено статистичним аналізом загальнодоступної інформації про ціну предмета закупівлі на підставі затвердженої центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері публічних закупівель, примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, затвердженої наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020 № 275.

Проведено моніторинг ринку, а саме направлено низку запитів підприємствам, що постачають відповідну продукцію, з подальшим отриманням комерційних пропозицій.

Обґрунтування обсягів закупівлі: Обсяги визначено відповідно до очікуваної потреби та обсягу фінансування.

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі: Якісні та технічні характеристики предмета закупівлі визначені з урахуванням реальних потреб підприємства та оптимального співвідношення ціни та якості. Замовник здійснює закупівлю даного товару, оскільки він за своїми якісними та технічними характеристиками найбільше відповідатиме вимогам та потребам замовника.

Враховуючи зазначене, замовник прийняв рішення стосовно застосування таких технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:

| № п/п | Найменування товару | Од. вим. | К-сть | Технічні та інші характеристики (технічна специфікація) | Документ, згідно якого виготовляється Товар / якому відповідає Товар |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Сталь шестигранна | т | 0,024 | Номінальний діаметр вписаного кола, мм: 14; Сталь: шестигранна; Марка сталі: ст.45; Вид: калібрована; Довжина, м: 6; | ДСТУ 8609:2015 |
| 2. | Сталь шестигранна | т | 0,036 | Номінальний діаметр вписаного кола, мм: 17; Сталь: шестигранна; Марка сталі: ст.45; Вид: калібрована; Довжина, м: 6; | ДСТУ 8609:2015 |
| 3. | Сталь шестигранна | т | 0,044 | Номінальний діаметр вписаного кола, мм: 19; Сталь: шестигранна; Марка сталі: ст.45; Вид: калібрована; Довжина, м: 6; | ДСТУ 8609:2015 |
| 4. | Сталь шестигранна | т | 0,15 | Номінальний діаметр вписаного кола, мм: 22; Сталь: шестигранна; Марка сталі: ст.45; Вид: калібрована; Довжина, м: 6; | ДСТУ 8609:2015 |
| 5. | Сталь шестигранна | т | 0,171 | Номінальний діаметр вписаного кола, мм: 24; Сталь: шестигранна; Марка сталі: ст.45; Вид: калібрована; Довжина, м: 6; | ДСТУ 8609:2015 |
| 6. | Сталь шестигранна | т | 0,24 | Номінальний діаметр вписаного кола, мм: 27; Сталь: шестигранна; Марка сталі: ст.45; Вид: калібрована; Довжина, м: 6; | ДСТУ 8609:2015 |
| 7. | Сталь шестигранна | т | 0,080 | Номінальний діаметр вписаного кола, мм: 30; Сталь: шестигранна; Марка сталі: ст.45; Вид: калібрована; Довжина, м: 6; | ДСТУ 8609:2015 |
| 8. | Сталь шестигранна | т | 0,084 | Номінальний діаметр вписаного кола, мм: 32; Сталь: шестигранна; Марка сталі: ст.45; Вид: калібрована; Довжина, м: 6; | ДСТУ 8609:2015 |
| 9. | Сталь шестигранна | т | 0,156 | Номінальний діаметр вписаного кола, мм: 36; Сталь: шестигранна; Марка сталі: ст.45; Вид: калібрована; Довжина, м: 6; | ДСТУ 8609:2015 |
| 10. | Сталь шестигранна | т | 0,069 | Номінальний діаметр вписаного кола, мм: 41; Сталь: шестигранна; Марка сталі: ст.45; Вид: калібрована; Довжина, м: 6; | ДСТУ 8609:2015 |
| 11. | Сталь шестигранна | т | 0,087 | Номінальний діаметр вписаного кола, мм: 46; Сталь: шестигранна; Марка сталі: ст.45; Вид: калібрована; Довжина, м: 6; | ДСТУ 8609:2015 |
| 12. | Сталь кругла | т | 0,004 | Номінальний діаметр, мм: 10; Сталь: кругла; Марка сталі: ст.3; Вид: гарячекатана; Довжина, м: 6; | ДСТУ 4738:2007 (ГОСТ 2590-2006) |
| 13. | Сталь кругла | т | 0,029 | Номінальний діаметр, мм: 16; Сталь: кругла; Марка сталі: ст.3; Вид: гарячекатана; Довжина, м: 6; | ДСТУ 4738:2007 (ГОСТ 2590-2006) |
| 14. | Сталь кругла | т | 0,072 | Номінальний діаметр, мм: 22; Сталь: кругла; Марка сталі: ст.3; Вид: гарячекатана; Довжина, м: 6; | ДСТУ 4738:2007 (ГОСТ 2590-2006) |
| 15. | Сталь кругла | т | 0,070 | Номінальний діаметр, мм: 25; Сталь: кругла; Марка сталі: ст.3; Вид: гарячекатана; Довжина, м: 6; | ДСТУ 4738:2007 (ГОСТ 2590-2006) |
| 16. | Сталь кругла | т | 0,067 | Номінальний діаметр, мм: 30; Сталь: кругла; Марка сталі: ст.3; Вид: гарячекатана; Довжина, м: 6; | ДСТУ 4738:2007 (ГОСТ 2590-2006) |
| 17. | Сталь кругла | т | 0,076 | Номінальний діаметр, мм: 32; Сталь: кругла; Марка сталі: ст.3; Вид: гарячекатана; Довжина, м: 6; | ДСТУ 4738:2007 (ГОСТ 2590-2006) |
| 18. | Сталь кругла | т | 0,091 | Номінальний діаметр, мм: 35 або 36; Сталь: кругла; Марка сталі: ст.3; Вид: гарячекатана; Довжина, м: 6 | ДСТУ 4738:2007 (ГОСТ 2590-2006) |
| 19. | Сталь кругла | т | 0,119 | Номінальний діаметр, мм: 40; Сталь: кругла; Марка сталі: ст.3; Вид: гарячекатана; Довжина, м: 6; | ДСТУ 4738:2007 (ГОСТ 2590-2006) |
| 20. | Сталь кругла | т | 0,093 | Номінальний діаметр, мм: 50; Сталь: кругла; Марка сталі: ст.3; Вид: гарячекатана; Довжина, м: 6; | ДСТУ 4738:2007 (ГОСТ 2590-2006) |
| 21. | Сталь кругла | т | 0,134 | Номінальний діаметр, мм: 60; Сталь: кругла; Марка сталі: ст.3; Вид: гарячекатана; Довжина, м: 6; | ДСТУ 4738:2007 (ГОСТ 2590-2006) |
| 22. | Сталь кругла | т | 0,182 | Номінальний діаметр, мм: 70; Сталь: кругла; Марка сталі: ст.3; Вид: гарячекатана; Довжина, м: 6; | ДСТУ 4738:2007 (ГОСТ 2590-2006) |
| 23. | Сталь кругла | т | 0,237 | Номінальний діаметр, мм: 80; Сталь: кругла; Марка сталі: ст.3; Вид: гарячекатана; Довжина, м: 6; | ДСТУ 4738:2007 (ГОСТ 2590-2006) |
| 24. | Сталь кругла | т | 0,050 | Номінальний діаметр, мм: 10; Сталь: кругла; Марка сталі: ст.45; Вид: гарячекатана; Довжина, м: 6; | ДСТУ 4738:2007 (ГОСТ 2590-2006) |
| 25. | Сталь кругла | т | 0,1 | Номінальний діаметр, мм: 12; Сталь: кругла; Марка сталі: ст.45; Вид: гарячекатана; Довжина, м: 6; | ДСТУ 4738:2007 (ГОСТ 2590-2006) |
| 26. | Сталь кругла | т | 0,12 | Номінальний діаметр, мм: 14; Сталь: кругла; Марка сталі: ст.45; Вид: гарячекатана; Довжина, м: 6; | ДСТУ 4738:2007 (ГОСТ 2590-2006) |
| 27. | Сталь кругла | т | 0,12 | Номінальний діаметр, мм: 16; Сталь: кругла; Марка сталі: ст.45; Вид: гарячекатана; Довжина, м: 6; | ДСТУ 4738:2007 (ГОСТ 2590-2006) |
| 28. | Сталь кругла | т | 0,047 | Номінальний діаметр, мм: 25; Сталь: кругла; Марка сталі: ст.45; Вид: гарячекатана; Довжина, м: 6; | ДСТУ 4738:2007 (ГОСТ 2590-2006) |
| 29. | Сталь кругла | т | 0,33 | Номінальний діаметр, мм: 28; Сталь: кругла; Марка сталі: ст.45; Вид: гарячекатана; Довжина, м: 6; | ДСТУ 4738:2007 (ГОСТ 2590-2006) |
| 30. | Сталь кругла | т | 0,034 | Номінальний діаметр, мм: 30; Сталь: кругла; Марка сталі: ст.45; Вид: гарячекатана; Довжина, м: 6; | ДСТУ 4738:2007 (ГОСТ 2590-2006) |
| 31. | Сталь кругла | т | 0,050 | Номінальний діаметр, мм: 45; Сталь: кругла; Марка сталі: ст.45; Вид: гарячекатана; Довжина, м: 6; | ДСТУ 4738:2007 (ГОСТ 2590-2006) |
| 32. | Сталь кругла | т | 0,4 | Номінальний діаметр, мм: 50; Сталь: кругла; Марка сталі: ст.45; Вид: гарячекатана; Довжина, м: 6; | ДСТУ 4738:2007 (ГОСТ 2590-2006) |
| 33. | Сталь кругла | т | 0,15 | Номінальний діаметр, мм: 55 або 56; Сталь: кругла; Марка сталі: ст.45; Вид: гарячекатана; Довжина, м: 6 | ДСТУ 4738:2007 (ГОСТ 2590-2006) |
| 34. | Сталь кругла | т | 0,050 | Номінальний діаметр, мм: 60; Сталь: кругла; Марка сталі: ст.45; Вид: гарячекатана; Довжина, м: 6; | ДСТУ 4738:2007 (ГОСТ 2590-2006) |
| 35. | Сталь кругла | т | 0,4 | Номінальний діаметр, мм: 70; Сталь: кругла; Марка сталі: ст.45; Вид: гарячекатана; Довжина, м: 6; | ДСТУ 4738:2007 (ГОСТ 2590-2006) |
| 36. | Сталь кругла | т | 0,287 | Номінальний діаметр, мм: 80; Сталь: кругла; Марка сталі: ст.45; Вид: гарячекатана; Довжина, м: 6; | ДСТУ 4738:2007 (ГОСТ 2590-2006) |
| 37. | Сталь кругла | т | 0,3 | Номінальний діаметр, мм: 90; Сталь: кругла; Марка сталі: ст.45; Вид: гарячекатана; Довжина, м: 6; | ДСТУ 4738:2007 (ГОСТ 2590-2006) |
| 38. | Сталь кругла | т | 0,37 | Номінальний діаметр, мм: 100; Сталь: кругла; Марка сталі: ст.45; Вид: гарячекатана; Довжина, м: 6; | ДСТУ 4738:2007 (ГОСТ 2590-2006) |
| 39. | Сталь кругла | т | 0,299 | Номінальний діаметр, мм: 110; Сталь: кругла; Марка сталі: ст.45; Вид: гарячекатана; Довжина, м: 6; | ДСТУ 4738:2007 (ГОСТ 2590-2006) |
| 40. | Сталь кругла | т | 0,28 | Номінальний діаметр, мм: 120; Сталь: кругла; Марка сталі: ст.45; Вид: гарячекатана; Довжина, м: 6; | ДСТУ 4738:2007 (ГОСТ 2590-2006) |
| 41. | Сталь кругла | т | 0,28 | Номінальний діаметр, мм: 160; Сталь: кругла; Марка сталі: ст.45; Вид: гарячекатана; Довжина, м: 6; | ДСТУ 4738:2007 (ГОСТ 2590-2006) |
| 42. | Сталь кругла | т | 0,4 | Номінальний діаметр, мм: 180; Сталь: кругла; Марка сталі: ст.45; Вид: гарячекатана; Довжина, м: 6; | ДСТУ 4738:2007 (ГОСТ 2590-2006) |
| 43. | Сталь кругла нержавіюча | т | 0,020 | Номінальний діаметр, мм: 16; Сталь: кругла нержавіюча; Марка сталі: 12Х18Н9Т або AISI 304 або AISI 304L; Вид: калібрована; Довжина, м: 6; | ________ |
| 44. | Сталь кругла нержавіюча | т | 0,010 | Номінальний діаметр, мм: 20; Сталь: кругла нержавіюча; Марка сталі: 12Х18Н9Т або AISI 304 або AISI 304L; Вид: калібрована; Довжина, м: 6; | ________ |
| 45. | Сталь кругла нержавіюча | т | 0,030 | Номінальний діаметр, мм: 25; Сталь: кругла нержавіюча; Марка сталі: 12Х18Н9Т або AISI 304 або AISI 304L; Вид: калібрована; Довжина, м: 6; | ________ |
| 46. | Сталь кругла нержавіюча | т | 0,010 | Номінальний діаметр, мм: 30; Сталь: кругла нержавіюча; Марка сталі: 12Х18Н9Т або AISI 304 або AISI 304L; Вид: калібрована; Довжина, м: 6; | ________ |
| 47. | Сталь кругла нержавіюча | т | 0,030 | Номінальний діаметр, мм: 40; Сталь: кругла нержавіюча; Марка сталі: 12Х18Н9Т або AISI 304 або AISI 304L; Вид: калібрована; Довжина, м: 6; | ________ |
| 48. | Сталь кругла нержавіюча | т | 0,040 | Номінальний діаметр, мм: 50; Сталь: кругла нержавіюча; Марка сталі: 12Х18Н9Т або AISI 304 або AISI 304L; Вид: калібрована; Довжина, м: 6; | ________ |
| 49. | Сталь кругла нержавіюча | т | 0,030 | Номінальний діаметр, мм: 60; Сталь: кругла нержавіюча; Марка сталі: 12Х18Н9Т або AISI 304 або AISI 304L; Вид: калібрована; Довжина, м: 6; | ________ |
| 50. | Сталь кругла нержавіюча | т | 0,030 | Номінальний діаметр, мм: 70; Сталь: кругла нержавіюча; Марка сталі: 12Х18Н9Т або AISI 304 або AISI 304L; Вид: калібрована; Довжина, м: 6; | ________ |
| 51. | Арматура | т | 0,205 | Номінальний діаметр: 8мм; Клас: A500С; Довжина арматури, м: 6; | ДСТУ 3760:2019 |
| 52. | Арматура | т | 1,712 | Номінальний діаметр: 10мм; Клас: A500С; Довжина арматури, м: 6; | ДСТУ 3760:2019 |
| 53. | Арматура | т | 2,011 | Номінальний діаметр: 12мм; Клас: A500С; Довжина арматури, м: 6; | ДСТУ 3760:2019 |
| 54. | Арматура | т | 1,7 | Номінальний діаметр: 14мм; Клас: A500С; Довжина арматури, м: 6; | ДСТУ 3760:2019 |
| 55. | Арматура | т | 0,105 | Номінальний діаметр: 16мм; Клас: A500С; Довжина арматури, м: 6; | ДСТУ 3760:2019 |
| 56. | Арматура | т | 0,015 | Номінальний діаметр: 20мм; Клас: A500С; Довжина арматури, м: 6; | ДСТУ 3760:2019 |
| 57. | Арматура | т | 0,224 | Номінальний діаметр: 25мм; Клас: A500С; Довжина арматури, м: 6; | ДСТУ 3760:2019 |
| 58. | Арматура | т | 0,076 | Номінальний діаметр: 32мм; Клас: A500С; Довжина арматури, м: 6; | ДСТУ 3760:2019 |
| 59. | Арматура | т | 0,096 | Номінальний діаметр: 36мм; Клас: A500С; Довжина арматури, м: 6; | ДСТУ 3760:2019 |
| 60. | Сталь квадратна | т | 0,5 | Номінальна сторона квадрата, мм: 10; Сталь: квадратна; Марка сталі: 3пс; Вид: гарячекатана; Довжина, м: 6; | ДСТУ 4746:2007 (ГОСТ 2591-2006) |
| 61. | Сталь квадратна | т | 0,3 | Номінальна сторона квадрата, мм: 12; Сталь: квадратна; Марка сталі: 3пс; Вид: гарячекатана; Довжина, м: 6; | ДСТУ 4746:2007 (ГОСТ 2591-2006) |